## Slide 1: 新人週報
報告人:林萬郝
2022/06/15-2022/06/29

## Slide 2: AP OX PM(含POCL3)

## Slide 3
一、兩周實作
二、AP OX PM介紹
三、POCL3 BPM
三、學習進度
報告內容

## Slide 4
6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10
N1 SPM | N4 BPM | GRD-3 MPM | N3 2PM | N7 2PM
6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17
RTP-4 25PM | GRD-2 換Z2 Wheel | F16 YPM | N1 1PM | T6 3PM
一、兩周實作

## Slide 5
二、AP OX PM時機
1.DRY Oxide
2.WET Oxide
3.POCL3
4.ALLOY
一年±3個月
一年±3個月
一年±3個月
200±20RUN

## Slide 6
DRY & WET OX
有T/C
無T/C
有Torch
無Torch

## Slide 7
一、關閉208V電源，將溫度降至室溫
二、將Pedestal & Dust Tray& Boat 卸下送至洗管間
三、為使降溫時間縮短，可將Shutter打開
降溫

## Slide 8
一、取下蓋板及Shutter
二、拔除五支Paddle T/C電源插頭
三、拆石英配件
※Tube溫度下降後方可開始以下動作
1.Piping Heater
&T/C
2. Gas Intake Piping
3.Quartz Torch
4.GAS Exhaust Piping (A&B)

## Slide 9
一、使用Oxide Tube專用治具
二、上升B/E至Tube Manifold 至接觸到並且彈簧呈現稍微壓縮即停
三、鬆開Support Ring螺絲，使B/E乘載住Tube
四、緩緩下降B/E並查看Tube是否一同下降(若卡住可稍微轉動)
五、將五支Paddle T/C拉出(紀錄編號、送修校溫)
六、查看TOP&BOTTOM BLOCK是否有破損老化
七、將Tube等石英配件送酸房清洗
拆管

## Slide 10
一、與拆管順序相反(注意該機使用之Tube有無T/C)
二、裝設Paddle T/C(紀錄編號)須五支分別夾至T/C紅色標示位置
三、拆下N2、O2鐵氟龍Connect螺帽
，用IPA清潔並以Air Gun吹乾
四、安裝Exhaust Piping插至接頭底部
，高度不得高於16CM(使用治具檢查)
裝管

## Slide 11
五、安裝Torch & Torch Piping:
1、檢查 Quartz 平整 :
2、檢查Clamp 彈簧與 Teflon 墊圈是否正常
P28
P42

## Slide 12
3、將 Torch 裝入 Torch Heater 內
4、Torch gas inject 安裝
O2(粗)
H2(細)
安裝後接頭呈現45度

## Slide 13
5、Piping 與 Tube 接合面安裝
3顆螺絲需均勻鎖上，避免單邊施力過大，導致石英損壞

## Slide 14
6、Piping與Torch接合安裝

## Slide 15
六、安裝Boat、Pedestal、Dust Tray(確認Boat中間點寬度是否<14.7)
七、傳送、承接、清理機台周圍環境
1.將Tube Support Ring螺絲稍微鬆開以利調整角度
2.Torch固定板螺絲鬆開，可調整前後左右角度
3.調整Torch上下位置(後方固定桿)

## Slide 16
一、YPM後皆須測試，確認點火失敗HEC pyro controller是否會alarm &
是否正常執行ABORT recipe
二、測試氫氧點火成功所需時間設定T3時間:T3燈號亮起之 時間+5秒(Ex:點火花16秒，
則設定21秒)
Flame sensor 功能測試

## Slide 17
三、確認 M340 Panel of DSW Display SW-01 / SW-S參數須與
本圖說明相同若不同請修改之

## Slide 18
一、使用測試Wafer分別放至C1~C6 Slot 21~25並傳送至Boat再傳回。
二、至Surface Scan check map 是否有fork 刮痕
1.確認無fork刮痕，於工作交接紀錄C1~C6 PTC 顆數，交回產線復機。
2.確認有fork 刮痕，需debug 後，把有刮痕的M/W 換掉，再重新執行
傳送直至確認無fork 刮痕才可交回產線復機。
Surface Scan Check map

## Slide 19
測機 LK 時若 Thickness O.O.C/O.O.S，請更換 P28 & P42 O-ring並且檢查石英 (Tube Injector / Torch / Piping) 是否正常，並測機以
CV Particle data C/P為主，以示測機後爐管內部之潔淨度正常。
測機LK
Profile
Boat 上滿 Wafer 後 Run“ Profile ” Recipe
有T/C Pedestal

## Slide 20
測機平時 Run 貨之程式以量測其厚度、PCV 值等，如果合乎規格即可交由生產線 Run貨，降溫 PM 工作至此完成。
Test Run

## Slide 21
三、POCL3 BPM
  1.將Pedestal 及Boat 拿至洗管間清洗
  2. 拆下Shutter & 拔除Paddle T/C 接頭
  3.拆除N2 Gas 接頭 & Injector

## Slide 22
  3.拆除Exhaust Piping & Trap
  4. 擺上治具將Tube 降下
  5. 拆除Paddle T/C
  6. 將Tube送至洗管間清洗
Trap
Exhaust Piping

## Slide 23
  7. Clean 完的Tube Exhaust Piping 部份之管壁需>2.5mm or 使用三次後維修
  8. 放上Tube 並裝上Paddle T/C
  9. 將Tube 鎖上並插上Paddle T/C 之接頭
T/C 1、2、3
T/C 4、5

## Slide 24
注意Injector 上方需在溝槽內
下方需靠著擋塊，防止滑落
  10. 裝上Injector
  11. 裝上Trap & Exhaust Piping

## Slide 25
  12. 裝上Pedestal 及Boat
  13. 做Pedestal 及Boat 的承接
  14. 確認Boat Rotate 不會刮到Tube
  15. Boat 及Boat Lock 的定位
  16. 前方T-BAWL 的傳送
  17. 裝上Shutter
  18. 做LK、Profile 後Test Run
12FIN
注意有無斷裂缺角

## Slide 26: POCL3差異補充
一、Tube Paddle T/C每5次BPM需送修校溫
二、注意Exhaust支管記號，若已使用兩次，請送修更換
三、Exhaust Piping安裝前檢查管壁厚度，需>=2.5mm
四、檢查 Tape Heater 並量測電壓值(需在60V ~ 65V)
五、有 M-DOT System機台請檢查機台後方 Panel Pressure 是否在
(760±20 PSI)，若無則Pressure Calibrate To In SPEC。

## Slide 27: 學習進度
PM 種類 | 完成進度 | 備註
LP-N SPM | 90% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-P SPM | 90% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-T SPM | 90% | 可獨立完成，須培養熟練度
LP-N BPM | 80% | 需再培養熟練度
LP-P BPM | 80% | 需再培養熟練度
LP-T BPM | 80% | 需再培養熟練度
AP YPM | 70% | 已了解流程，須累積實作經驗 及注意重要細節
GRD MPM | 90% | 可獨立完成
RTP | 70% | 已了解流程，須累積實作經驗 及注意重要細節