## Slide 1
S220 工作安全訓練 依據【G3630-0002 晶圓廠 擴散設備機台操作安全作業規範】
適用時機： 1. 定期、非定期維修保養
2. 停/復電作業
3. 裝機、移機作業
4. 設備改良。
5. 緊急狀況處置
訓練教材 S220 2022.08.06 製作/review

## Slide 2: 危險因子-分類
危險因子
氣體
化學品
噪音
熱
游離輻射
電
機械
重物
廢棄物

## Slide 3: 危險因子-分類
危險因子
氣體
化學品
噪音
熱
游離輻射
電
機械
重物
廢棄物
後續以實例方式介紹
注意爆炸 注意腐蝕
注意有毒氣體

## Slide 4
基本注意事項
未受過機台專業訓練者、初學未經資深工程師指導者、對機台不清楚者，勿從事相關作業。
進行作業前，務必閱讀本次課程內容，並遵守之。
標示：
3.1 本機台各潛在危害位置應貼有機台危害標示，作業時應留意標示內容以避免
意外發生。
3.2 進氣管路應標示氣體名稱及流向；排氣管路應標示排氣種類及流向。
3.3 二次盤面應標示氣體名稱、供應機台名稱及危害分類。
3.4作業中，為避免任何人誤觸管路閥門、調壓閥及電源開關等，造成意外發生
，在前述各位置應有明確警告標示。
3.5 各種溶劑瓶之瓶身都應有內容物標示。前述溶劑包含D.I.水。
緊急斷電開關(EMO)不得以任何方式使其失效，平時應熟悉緊急斷電開關(EMO)之位置。
5. 發生人員受傷情形，請直撥醫護室人員救護-24小時緊急求助專線31119。

## Slide 5
進入FAB
請遵守各項安全規定
新手入門
師父引進門
細心操作
家和萬事興
緊急停止
請勿BYPASS
安全警示
多多注意
救命電話
31119
emergency
STOP
EMO
基本注意事項

## Slide 6
通報時 , 清楚說明 人 , 事 , 時 , 地 , 物
新唐科技
工安 ： 23240~23243
護士 ：23246
人員救護專線 ：31119
警衛室電話 ：33069 緊急事件處理專線 ：32119
廠務: S810 電、空調 ：28419 S820 純/廢水、消防 ：28429 S830 氣體、化學品 ：28439
24小時-緊急應變聯絡電話

## Slide 7
基本注意事項
基本注意事項
工作安全，就像行車安全
做了不安全的事 就容易出事- 上班一定要記得
不要喝酒
要睡飽
心平氣和
注意自己 也注意其他人
小心操作機台
酒駕
疲勞駕駛
路怒
變換車道
飆車
不安全

## Slide 8
危險因子-氣體
Implant 機台更換鋼瓶 安全規範
注意事項
Implanter 機台內部氣體鋼瓶，內容物為有毒氣體。鋼瓶本身雖為負壓鋼瓶，大氣下瓶口不會產生洩漏，但與機台聯接之輸送管路仍可能留有殘氣。
更換時之安全規定
人員需戴上輸氣管面罩，並且2人以上進行更換
更換鋼瓶時，Low vacuum 需於鋼瓶旁待命
更換前需粗抽管路，並於機台畫面及表頭確認殘氣量
更換後，需進行4小時之負壓測漏，確保氣體不外洩
輸氣管面罩
Low vacuum

## Slide 9
危險因子-氣體
事件
PM進行中突然發生gas alarm。
確認為保養清潔bushing過程中，過早移除集氣罩，導致H2O2挾帶As氣體揮發導致。
GSD-5 AsH3 gas alarm
正確做法
按保養SOP
shutdown 降溫 30 分鐘
N2 vent & roughing 各一分鐘做*3次
裝 low vacuum & 集氣罩後再進行H2O2 clean bushing
沾有H2O2小白布。需先將手套翻面包覆後才可移出集氣罩並丟至夾鏈袋密封
IPA clean bushing ，與H2O2相同，小白布需以手套需翻面包覆後再棄置夾鏈袋密封
待15分鐘後才可移除集氣罩 & low vacuum

## Slide 10
危險因子-氣體
事件
Cryo 閥門無法確認每次關閉一定密合。若開chamber時仍在進行cryo purge容易造成幫浦內殘餘毒氣洩漏。
正確做法
按步驟完全停止N2 purge。Cryo 於粗抽狀態下，才可打開chamber
GSD-5 cryo purge gas alarm

## Slide 11
危險因子-氣體
事件
GSD-6 連續發生多次 gas alarm。
清查發現 dry pump exhaust tube 堵塞
正確做法
Dry pump 排氣端管路發生問題皆會 Gas alarm
Bellow 破裂
管路堵塞
Clamp未固定到位
管路連接 o-ring, center-ring 選擇錯誤。
注意以上幾點，按照PM SOP，定期清潔 or 更換管路；注意管路安裝，避免洩漏。
GSD-6 連續多次發生 gas alarm

## Slide 12
危險因子-氣體
有機 & 酸性氣體濾毒罐
黃色濾毒罐
綠色濾毒罐
氨氣 & 甲基氨類氣體濾毒罐
棕色濾毒罐
綜合型濾毒罐： 未明 & 緊急應變搶救使用
◆ 濾毒罐使用時機：
一般作業、PM：應就暴露源種類，選擇適當 濾毒罐，以達防護最大效果
緊急應變：為避免延誤搶救時間，緊急搶救時 即使用綜合型濾毒罐 (棕色)
化學品 | 需配戴防護用具
Trans-LC | 半面式防毒面具 (黃色濾毒罐)
TEOS | 半面式防毒面具 (黃色濾毒罐)
POCL3 | 半面式防毒面具 (黃色濾毒罐)
Furnace 機台更換鋼瓶 防護用具安全規範

## Slide 13
危險因子-氣體
事件
Pump down gas 機台，於 APM
拆卸管路時發生 gas alarm，確認
原因為 exhaust 管路未降溫，殘留 gas 持續揮發，於拆卸 exhaust
管路時 gas alarm。
正確做法
訂定抽 gas 機台 APM 降溫步驟，
(抽)腔體 & 管路 gas
(降)溫爐管，持續 purge
(降)溫 exhaust 管路， 持續 purge
PM 前，需(清)潔 purge >3小時才可執行PM
LP-N pump down gas 機台 APM 拆管時發生 gas alarm
需降溫

## Slide 14
危險因子-氣體
事件
Shower head 長期使用下來會 coating 黑色反應物，IPA 無法去除，執行 PM 時需使用 H2O2 加以清潔，於 H2O2 清潔過程中發生 WF6 gas alarm。
正確做法
使用 H2O2 清潔 parts，需至 IMP 抽氣台車，避免 H2O2 與 coating 物反應後揮發殘氣問題。
WSIX-1 BPM 時 WF6 gas alarm

## Slide 15
危險因子-氣體
事件
Clean burn box 時，人員為預防 VESDA alarm，關閉 burn box 至 acid exhaust 間之手動閥，但結束後未復歸，排氣端壓力無法釋放，burn box 內之反應殘留物由 exhaust piping 接合處噴出，導致異味 issue。
正確做法
Clean burn box 時可請廠務協助隔離 VESDA 偵測，並於 PM 完成後復歸
因 PM 暫時關閉閥件，皆需記得在 PM 完成後復歸
WSIX-1 機台異味

## Slide 16
危險因子-氣體
事件
F05 機台 exhaust piping 與鐵氟龍接頭處脫落，於 run 貨通 Trans-LC 時氯氣外洩，產生異味。
正確做法
訂定規範，安裝 exhaust piping 時，使用治具確認頂部至底座間距需<16cm
加裝 bellow 護套，防止 bellow 因高溫而回縮
F05 exhaust piping 脫落產生異味
使用治具量測
確認 bellow 護套

## Slide 17
危險因子-氣體
事件
F25 tube exhaust 接頭斷裂，無法將反應殘留物 Cl2 排至 Acid exhaust，導致外洩 gas alarm。
正確做法
訂定規範 Pocl3 tube exhaust 支管僅能使用兩次，使用第二次後即需送修更新 (確認支管刻”一“代表使用一次，刻”二“代表使用第二次)
訂定規範安裝 Pocl3 tube 前，需使用超音波測厚儀確認 exhaust 支管管壁厚度 >2.5mm，若 ≦ 2.4mm 則不可使用
F25 tube exhaust 接頭斷裂
HCL gas alarm

## Slide 18
危險因子-氣體
事件
EQ 誤開 NE-5 二次盤 N2 Purge 手動閥，導致 N2 (壓力大)
回灌 CL2 (壓力小) 管路，並連帶影響所有使用 CL2
氣體相關機台，造成產品報廢 & 影響生產
正確做法
開關二次盤手動閥，請確認 Gas 種類及 Gas 管路流向
手動閥上有紅色防呆蓋 & 安全掛牌皆不可動作， 務必再三確認
順時針旋轉為關閉手動閥 / 逆時針旋轉為開啟手動閥
確認錶壓有無異常上升
NE-5 二次盤誤開 N2 事件
( N2 回灌 CL2 管路系統 )
注意！！
手動閥上有紅色防呆蓋和安全掛牌皆為不可動作，務必再三確認！

## Slide 19
WSIX SiH4 防爆櫃
N7 DCS 防爆櫃

## Slide 20
危險因子-化學品
注意事項
更換 Pocl3 bottle 時，確實將 IN & OUT 端之 valve 鎖緊，且需轉動接頭測試是否鬆動，避免 open manual valve 後 Pocl3 洩漏 issue。
確實旋緊
更換 Pocl3 bottle 注意事項

## Slide 21
危險因子-化學品
注意事項
強制 Fill Trans-LC，請至少兩人同時作業，並需確認不可以補太滿 (一般約補至7分滿)，因 Trans-LC run 貨為蒸氣壓，若補太滿可能造成 run 貨時有液體跑到 Torch 處，進而導致 Torch 炸裂風險。
約補至7分滿
強制 Fill Trans-LC 注意事項

## Slide 22
危險因子-化學品
IPA 化學品噴濺事故
事件
使用 IPA clean parts，不慎遭少量 IPA 噴濺右眼，立即沖水處理後至健康中心進行醫護及狀況觀察。
正確做法
使用 IPA clean parts，應穿戴護目鏡，避免 IPA 噴濺 issue。

## Slide 23
危險因子-化學品
HNO3 化學品噴濺事故
事件
人員進行 HNO3 打酸機故障排除拆管作業時，未配戴安全防護用具，且拆錯接頭管內殘壓造成殘餘化學品噴濺，並發生 VESDA alarm。
正確做法
1. 進行化學品操作皆需依標準 作業程序，確實配戴個人防護 用具
2. 化學品噴濺事故發生時，應立 即以大量清水沖洗15~30分鐘 並通報護士

## Slide 25
危險因子-化學品
S300 HF 廠商傷害事故

## Slide 26
危險因子-噪音
注意事項
進入噪音區 (例如：Pump 區)，或者使用 Air Gun、Low Vacuum 等會產生噪音 之設備，請配戴防噪音耳罩以保護自身聽力。
進入噪音區、使用噪音設備 注意事項

## Slide 27
危險因子-熱
GSD-6 filament 接點燒焦 造成VESDA alarm
事件
Filament power 接點燒焦，確認為filament cable 接觸不良，產生高溫燒焦
正確做法
更換連接filament 端子，確保連接面密合。保養完成後，通電5min.確認無異常升溫。
連接端子孔徑不符
剛好
過大

## Slide 28
危險因子-熱
E500-4 filament 接點燒焦 造成VESDA alarm
事件
Filament cable 接點燒焦，確認為filament cable 接觸不良，產生高溫燒焦
正確做法
修改E500 cable 連接方式
保養時需注意filament cable 確實鎖緊。
請勿使用絕緣膠帶絕緣，需用熱縮套管
(絕緣膠帶不耐熱)

## Slide 29
危險因子-熱
E500-1 filament 接點燒焦 造成VESDA alarm
事件
Filament power 接點燒焦，確認為filament cable 接觸不良，產生高溫燒焦
正確做法
修改E500 cable 連接方式
保養時需注意filament cable 確實鎖緊。
燒焦處
插銷式改為鎖點式

## Slide 30
危險因子-熱
E500 power supply
插頭電線融化VESDA ALARM
事件
幫浦bellow管路於幫浦抽氣時會產生高溫。
更換bellow未注意電線接觸，導致項膠冒煙融化。
正確做法
更換完幫浦管路後，需確認勿讓不耐溫之線路觸碰。

## Slide 31
危險因子-熱
GSD-4 Rotary 轉子燒毀 造成VESDA alarm
事件
生產過程中發生rotary 轉子燒毀，確認為碳粉累積過多，造成硬化短路。
正確做法
修改rotary 清潔週期及，及保養SOP(MEMO S220-2018-087)

## Slide 32
危險因子-熱
注意事項
爐管機台進行降溫拆管作業時，必須待溫度 < 150°C (面板顯示)，才可將 tube 降下，拆管前請先配戴隔熱手套再拿取內外管，避免灼傷問題發生。
Furnace 機台降溫拆管 注意事項

## Slide 33
AMU
FARADAY
WAFER
危險因子-游離輻射
注意事項
輻射產生原理，是因為高能量離子，撞擊固定靶材，動能轉換成光(輻射)&熱能。因此，在機台內部高能量離子束會被停止的部分，皆會產生輻射。
正確做法
鉛板可有效隔離輻射，因此機台生產過程中，切勿打開遮蔽門板
石墨容易耗損之位置皆會發生輻射

## Slide 34
危險因子-電
注意事項
Trouble shooting 高壓相關當機處理，請務必先斷電再進行動作，避免觸電問題發生，例如：爐管 shutter 氣缸調整、更換 spike t/c、更換 SCR 風扇…等等。
高壓當機處理 注意事項

## Slide 35
危險因子-機械
E500 法拉第 夾傷手指
事件
當機維修時，於機械運動中上油保養，未注意滑塊動作，造成手指捲入。
正確做法
機構完全停止或斷電後，才可執行軸桿上油。
機械夾傷警示貼紙
夾傷位置

## Slide 36
危險因子-機械
注意事項
爐管 MV (Main Valve) 此閥件為 N.C 閥，測試時需使用 air 將此閥件 open，留意切勿將手伸入 MV bellow 下方，彈簧磅數極高，避免手指遭 bellow 彈簧夾傷。
勿將手伸入
爐管測試 MV 注意事項

## Slide 37
危險因子-機械
注意事項
爐管 PM 確認刮管之前，必需先手壓鐵板測試 elevator 下方 switch sensor 功能 正常 (VL-800 需有 ID.63 alarm)，避免確認刮管時，elevator 誤動作造成壓傷。
ID.63 alarm
爐管 PM 確認刮管 注意事項

## Slide 38
危險因子-機械
注意事項
石英酸洗過後會變薄、變輕、變銳利，拿取石英 or 擦拭石英時，請配戴棉手套， 避免遭石英割傷。
石英相關作業 注意事項

## Slide 39
危險因子-機械
注意事項
GRD 研磨機台，Z1/Z2 之 inner cover 有一 interlock sensor，當 spindle 還在運轉時，開啟此 cover 機台會自動 shutdown，故請勿將此 sensor bypass，避免手不慎被 spindle 捲入。
GRD 研磨機台 interlock 注意事項

## Slide 40
危險因子-重物
注意事項
搬運重物，如 Furnace Heater，請使用相關輔助工具搬運，避免拉傷、重物撞擊…等問題發生。
搬運重物 注意事項

## Slide 41
危險因子-廢棄物
我吃As系廢棄物：
含砷粉塵,....
我吃水酸類廢棄物：
HCl, HF, H2SO4,
HNO3, BOE,
H3PO4 , POLY-2....
有害
我吃有機溶劑類廢棄物：
IPA, Acetone,N-BA ,HMDS,
, SOG ,光阻液 ,乙二醇,乙醇,TEOS ,Trans-LC ,TMB
DURIMIDE-115A ,NMP, EBR....
我吃鹼類廢棄物：
NH4OH, NaOH, ACT-690, 顯影液FHD-5...
注意事項
為避免不相容物產生化學反應引起火災悶燒等意外事件，與降低處理商接觸有害物風險，請依『廠內廢棄物分類』確實執行源頭管理/分類：
Ex:噴砂機
廢棄物處理 注意事項

## Slide 42
危險因子-廢棄物
42
我吃有回收標誌
的資源性廢棄物：
寶特瓶、塑膠瓶、玻璃
瓶、鐵鋁罐、利樂包、
鋁箔包...等
我吃以下廢棄物：
手套、口罩、網帽、
無塵紙、塑膠、保麗
龍、紙箱....等
我吃生活廢棄物：
果皮、塑膠袋、吸管
、儲餘...等
無害

## Slide 43
總結
危險因子 | 安全規範 / 注意事項 / 發生事件
氣體 | Implant 機台更換鋼瓶 安全規範 Furnace 機台更換更瓶 防護用具安全規範 GSD-5 ASH3 gas alarm GSD-5 Cryo purge gas alarm GSD-6 多次發生 gas alarm LP-N pump down gas 機台 APM 拆管時發生 gas alarm WSIX-1 BPM 時 WF6 gas alarm WSIX-1 機台異味 F05 exhaust piping 脫落產生異味 F25 tube exhaust 接頭斷裂 HCL gas alarm S500 NE-5 二次盤誤開 N2 事件
化學品 | 更換 Pocl3 bottle 注意事項 強制 Fill Trans-LC 注意事項 IPA 化學品噴濺事故 S300 HF 廠商傷害事故 HNO3 化學品噴濺事故
噪音 | 進入噪音區、使用噪音設備 注意事項

## Slide 44
總結
危險因子 | 安全規範 / 注意事項 / 發生事件
熱 | Furnace 機台降溫拆管注意事項 GSD-6 filament 接點燒焦 造成 VESDA alarm E500-4 filament 接點燒焦 造成 VESDA alarm E500-1 filament 接點燒焦 造成 VESDA alarm GSD-4 rotary 轉子燒毀 造成 VESDA alarm
電 | 高壓當機處理 注意事項
機械 | E500 法拉第 夾傷手指 爐管測試 MV 注意事項 爐管 PM 確認刮管 注意事項 石英相關作業 注意事項 GRD 研磨機台 interlock 注意事項
重物 | 搬運重物 注意事項
廢棄物 | 廢棄物處理 注意事項