## Slide 1: 爐管新人學習進度報告
2024.11.04 ~ 2024.11.15

## Slide 2: 報告內容
一、兩週內學習內容
二、Centura System的種類
三、Centura 機台架構
四、WSIX BPM 內容
4

## Slide 3
2024.06.03 ~ 2024.06.14
日期 | 課程 | 機台 | 內容
2024/11/04 | None | LP-T6 | 3PM
2024/11/05 | None | ​F13 | BPM
2024/11/06 | None | LP-N4 | SPM
2024/11/07 | None | WSIX-1C | BPM
2024/11/08 | None | WSIX-2 | MPM
2024/11/11 | None | F17 | YPM
2024/11/12 | None | F04 | YPM
2024/11/13 | 新人訓練 | None | None
2024/11/14 | 新人訓練 | None | None
2024/11/15 | None | WSIX-2D | BPM
兩週內學習內容

## Slide 4
Centura System的種類

## Slide 5: Centura 機台架構
1.主機
2.訊號櫃
3.電源櫃
4.Chiller
5.Dry pump

## Slide 6: WSIX BPM 內容
  PM 時機：20000±2000 wafer
  01. 將機台由Automation改為Manual
  02. 將PM機台Chamber Control OFFLINE
  03. 機台選擇RF Clean程式Clean兩次
  04. Lamp溫度及%數設定為0 讓Chamber降溫
  05. 通800 Argon Purge Chamber
  06. Close Forline valve通N2 Vent Chamber
  07. 拆下Heater接頭、TC線、及TC溫度顯示器
  08. 開啟Chamber並使用Low Vacuum吸除Chamber內的Out Gasing

## Slide 7
  09. 拆下Chamber Lid及上面的Gas Feed
  10. Clean Gas feed
  11. 更換Gas feed tube & O-ring
  12. 拆下Shower head & Clean(雙氧水&IPA&菜瓜布)
  13. 裝回Shower head & Gas feed

## Slide 8
  14. 拆下Lamp & Lamp電源 & 水接頭
  15. 檢查Lamp有無損壞
  16. 檢查Quartz Window
  17. 裝回Lamp & Lamp電源 & 水接頭
  18. 檢查Finger在Lift時有無太低或太高
  19. 檢查Susceptor於Process時的水平
  20. 裝回Chamber Lid
大約旋轉半圈至20位置
檢查燈泡裡的鎢絲有無斷掉或花掉

## Slide 9
  21. 將TC Wafer放在Susceptor上
  22. 通300 Argon 升溫Purge
  23. 調整C0值至溫度顯示340度
  24. 將Buffer Chamber Vent後開啟
  25. 將Vacuum Sensor由Check改為Ignore(傳送完後改回)
  26. 開啟該PM Chamber之Slit Valve
  27. 更換Slit Valve & Chamber Lid之O-ring

## Slide 10
  28. Check LoadLock A & LoadLock B & Chamber的傳送
  29. 關閉Chamber後通800 Argon Purge
  30. 低溫測漏(漏率規格需<2m Torr/min)
  31. 高溫測漏(漏率規格需<1m Torr/min)
Fork

## Slide 12
種類 | 進度 | 
LP-P SPM | 100% | 
LP-P BPM | 100% | 
LP-T SPM | 100% | 
LP-T BPM | 100% | 
LP-N SPM | 100% | 
LP-N BPM | 100% | 
AP QPM | 50% | 
AP YPM | 60% | 
POCL3 BPM | 50% | 
WSIX BPM | 100% | 
WSIX MPM | 100% | 
GRD MPM | 100% | 
RTP 25PM | 0% | 
進度表