## Slide 1: 擴散爐管 TEL 機台簡介
FURNACE
機型
VCF-615S
VDF-615S

## Slide 2
傳送機構示意圖
製程氣體FLOW CHART
控制/顯示面板
VL-800手動控制器
T-BAWL 上下貨控制器
上/下貨區
晶舟放置區
BOAT
ARM
保溫筒
機台外觀
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 3
FURNACE
AP管
氧化管 40
POCL3 3
LP管
NITRIDE 7
TEOS 7
POLY 5
爐管分類
HTO 1
IN-SITU POLY 1

## Slide 4: 機台主體架構
MAIN SYSTEM
AP管: M3100 LP管: M3200
THERMAL SYSTEM
#MODEL 120
GAS SYSTEM
#MODEL 340
WAFER TRANSFER
T-BAWL
BOAT TRANSFER
VL-800
M3100M3200
M120
M340
T-BAWL
VL-800

## Slide 5: MAIN SYSTEM
M3100/3200
WHOLE:跳步驟
GAS: GAS流量
TEMP:看PAD;CON TEMP
ALARM LOG:ALARM事件&時間
STANDBY:START燈不會閃
POWER FAIL: X
ABORT:只有AP有ABORT資訊
ALARM:目前存在的ALARM
READ FAIL: X
DISPLAY OFF: X
ESC:離開畫面
SET V.DATA:改溫度,反應步驟,時間參數
SET CLOCK:設定時間
SET INITIAL:2707, 看一些原始設定值
EDIT:3027, 編輯程式
COPY:3027, 複製程式
PRESS
DISPLAY
MANUAL
SET: SPACE 2, 選程式
EDIT PROFILE:3027, 看校溫補償值
SET R.TEMP: X
WRITE MAIL: X
PRESS:看壓力,APC角度
DISPLAY MANUAL:
需在MANUAL畫面才可使用
設定MFC流量…

## Slide 6
M120
SCR
HEC CTL
ALARM
T/C
THERMAL
SCR電力調整器
測溫元件 - 熱電偶
PADDLE / SPIKE
M120 控制方塊圖
TORCH HEATER
M3100 or M3200
溫度異常訊息

## Slide 7
讀取T/C電壓顯示即時溫度
溫度可分5個ZONE TOP/CTR-2/CTR-1/B-2/B-1
將即時溫度傳送至M3100/3200面板
可設定超溫 RANGE (OVER TEMP 1150度)
OVER TEMP --> POWER CUT
SCR VOLTAGE REGULATOR
M120
THERMAL

## Slide 8
THERMAL
加熱線圈 208V
SCR電力調整器
5點T/C 熱電偶

## Slide 9: SCR電力調整器
注意事項 (熱顯像重點 )
運作時內部會產生熱量，兩旁有預留空隙，以免散熱不良造成電力調整器內部溫度持續上升
控制箱需有空氣對流通風孔，並依熱空氣由下往上之原理裝置通風孔或加裝抽風扇
需保持通風 , 避免遭受嚴重水蒸氣、多塵埃或酸、鹼、腐蝕性氣體影響
加熱線圈
THERMAL

## Slide 10: T/C 熱電偶原理
若將二種不同的金屬線A與B互相連接成一個迴路，如圖所示，且在兩個接合點間給予溫度差，則在金屬線的兩端會產生熱電動勢E，這種因為溫度差所造成的熱電壓效應稱為席貝克（See beck）效應。而熱電動勢E的大小與金屬線AB之材料性質有關，並和兩端點溫度差互成比例的關係。一般在利用熱電偶量測溫度時，其產生的熱電動勢很小（約10μV左右），所以必須再加裝一放大器來放大電壓訊號。
THERMAL

## Slide 11: 熱電偶之規格種類
熱電偶記號 |  | 測定溫度範圍(℃) | 熱電動勢(mV) | 優點 | 缺點 | 材料 | 
 |  |  |  |  |  | + | -
高溫用 | K | -200~1200 | -5.89/-200℃ 48.8/1200℃ | 1.廣泛應用於工業 2.抗酸性佳 具線性性質 | 1.不適用於CO及亞硫酸瓦斯中 2.在高溫還原性空氣中會劣化 | 鉻 鎳 | 鋁、錳、矽等鎳合金
中溫用 | E | -200~800 | -8.82/-200℃ 61.02/800℃ | 1.具有最大之熱電動勢 | 1.不可耐於還原性空氣中使用 2.電氣電阻大 | 鉻 鎳 | 鎳 銅
 | J | -200~350 | -7.89/-200℃ 72.28/750℃ | 1.可耐於還原性空氣中使用 | 1.容易生鏽 | 鐵 | 鎳 銅
低溫用 | T | -200~350 | -5.6/-200℃ 17.82/350℃ | 1.在弱酸性、還原性空氣中很安定 | 1.300℃以上銅會氧化 | 銅 | 鎳 銅
超高溫用 | B | 500~1700 | 1.24/500℃ 12.4/1700℃ | 1.能耐於酸性空氣中 | 1.不可耐於還原性空氣中使用 | 銠 白金 | 銠 白金
 | R | 0~1600 | 0/0℃ 18.84/1600℃ |  |  | 銠 白金 | 白金
 | S | 0~1600 | -7.89/-200℃ 72.28/750℃ |  |  | 銠 白金 | 白金
THERMAL

## Slide 12
AP管 濕氧製程
TORCH HEATER HI/LOW TEMP LIMIT 950/ 850
FLAME SENSOR 偵測是否點火成功
AP管 TORCH HEATER
FLAME SENSOR
HEATER
THERMAL

## Slide 13
爐管示意圖

## Slide 14
GAS SYSTEM
M340
MFC
APC
PUMP & PRESSURE
VALVE
ALARM
MASS FLOW CONTROL
LP管
ANGLE PRESSURE CONTROL
M340 控制方塊圖
LP管
EBARA / EDWARD
M3100 or M3200

## Slide 15
M340
控制MFC開啟/關閉及流量大小
控制閥門開啟/關閉
GAS FLOW & 壓力 ALARM
控制 APC 角度大小
REMOTE 開啟 PUMP
顯示TUBE壓力大小
GAS SYSTEM

## Slide 16
MFC
質流控制器（Mass Flow Controller ) 它是一種流量計與控制閥組的精密機電組合，與一般流量計最大的差別在於它是利用熱感溫差、非接觸的方式測量氣體的質量流速，不同於一般測量體積流速的方法，所以能夠避免環境壓力與氣體體積的影響，非常適合用在動態的氣體流量控制上
GAS SYSTEM

## Slide 17
GAS SYSTEM
LP管 APC
氣體流向
APC葉片轉動造成的開口大小，可決定TUBE內的壓力大小
APC 開口愈大 ，壓力愈小 , 開口愈小則反之
反應步驟時可精準SERVO設定的壓力值 , 以達到預計之沉積厚度

## Slide 18
GAS SYSTEM
LP管 PUMP
CONTROLLER
BURN BOX
PUMP
Chamber
Exhaust
1
2
3
Chamber → Booster pump → Dry pump → Cooler 1, 2, 3 → 廠務 P.E
EXHAUST

## Slide 19
GAS SYSTEM
LP 真空系統

## Slide 20
GAS SYSTEM
COLD TRAP
VAC PIPING
MV
大砲管 + APC
APC
MV
MANIFOLD

## Slide 21: 爐管傳送架構
Wafer 傳送至石英晶舟
Cassette回傳
晶舟傳送到與保溫筒承
接
保溫筒與晶舟分離
保溫筒/晶舟上升到爐管
保溫筒/晶舟下降
Cassette傳送至Stag
執行Process
晶舟Wafer 回傳至Cassette

## Slide 22: Implantation Process
Gases and Vapors:
BF3, PH3, and AsH3
Select Ion: B, BF2,P, As
Select Ion Energy and dosage
Select Beam Current
Next Step process
Implanter
Single wafer or batch wafers(17 or 18 pieces)

## Slide 23: Turbo Pump
運轉機制是由高速轉動馬達帶動軸承與轉子葉片進而帶動分子，使分子與靜子葉片及動子葉片產生碰撞，然而分子朝一個方向離開pump
具有高真空度、高潔淨度、運轉平順及高穩定度等優點
Cryo Pump
特性:物理或化學性吸附氣體，將其儲存於Pump內，使用一段時間後須Regen
當Pump吸附足量的氣體後，即不再有吸附功能。
當回到室溫下大部分的氣體均可排出，唯獨水氣難以排出，因此使用heater加熱加快排出水氣
再使用N2 purge & pump down

## Slide 26
VIISION-200機台架構
VIISion
End Station
Process Chamber
Terminal Subsystem
Source Subsystem
Implant Subsystem
Operator interface
Wafer cassette loadlocks
Wafer handler
Scan disk
Video monitor
Wall
Facilities Subsystem

## Slide 27: RTP 機台簡介

## Slide 28
RTP製程以回火(Annealing)，目的是要消除材料因PROCESS產生之內應力，使用方法是將回火晶片置於PROCESS CHAMBER利用快速升溫達到設定溫度，利用熱能使材料內原子進行晶格位置的重排，以降低材料內的缺陷密度，恢復或是改善材料的電子性質。
主要回火製程有: 1.後離子植入(Post Ion Implantation)
2.金屬矽化物(Silicide)的回火
回火溫度為 : 710及925
RTP製程說明

## Slide 29
Load cassette
Unload cassette
Alignment
Process chamber
Cooling station
RTP設備/機臺簡介

## Slide 30
1
2
3
4
5
DTC & LAMP 位置示意圖

## Slide 31
研磨流程 :
Grinder 晶背研磨機

## Slide 32
研磨流程比較圖:
厚度
940um
915um
11.5mil
Grinding Process
研磨 Wafer 時，會有三段研磨推擠速度，防止磨輪力道不足造成電流過高。
為防止超薄 Wafer 破片，故在研磨 P3段降速以降低破片。

## Slide 33
廠內DFG-840研磨機傳送簡介
1.哪裡抓就回哪裡
2.晶背抓出 , 晶面送回
粗磨 (Z1) →細磨 (2) , 使用手臂抓取,薄片破片風險高 (<=8mil DFG-840機台不適用)

## Slide 34
Fab Grinding Machine DFG840
4mil wafer
Wafer研磨至<8 mil , 現行膠帶張力會造成wafer翹曲高 (<=8mil DFG-840機台不適用)